ГЕРМЕТИК ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН

Однокомпонентный на основе модифицированного силикона

Способ применения: 
1. Обрабатываемую поверхность следует очистить от грязи, масла и влаги при помощи хлопчатобумажной материи.
2. На торцы панелей перед обработкой герметиком наклеить  малярный  скотч.  Проклеивать тщательно, каждую выемку текстуры.

3. Тонким слоем (особо тонким на краях срезов) равномерно нанести входящий в комплект специальный праймер, дать просохнуть в течение не менее 30 минут.  В случае отсутствия праймера в комплекте, может использоваться любой праймер.

4. Тубу герметика вставить в монтажный пистолет.

5. Медленно выдавить герметик в обрабатываемый стык, так чтобы герметик пристал к торцам панелей.
6. По возможности придать герметику рельеф текстуры панели резиновым шпателем, либо пальцем в резиновой перчатке.

7. Удалить наплывы герметика с краев малярного скотча, для того что бы при снятии скотча не образовывались «волоски» приставшего герметика. 
8. Через 10 минут снять  малярную ленту, устраняя образовавшиеся  «волоски» герметика пальцем в резиновой перчатке в сторону шва. 

9. Удалить дефекты поверхности с помощью материи, пропитанной жидкостью для удаления лакокрасочных материалов и синтетических смол. При ненадлежащей очистке поверхности по прошествии времени некоторые не до конца очищенные участки могут побелеть и приобрести внешний вид загрязнения

Обратите внимание: 
 - Герметик должен наноситься на сухую поверхность в теплый ясный безветренный день.

- Минимальная температура нанесения +5 градусов Цельсия.
- Необработка поверхности праймером, использование герметика не фирмы Nichiha, повторное нанесение герметика после высыхания первого слоя, могут стать причиной отслаивания герметика.

- Герметик необходимо нанести в течении 6-ти часов после обработки праймером.

- Запрещено наносить герметик на головки саморезов и гвоздей.
Меры предосторожности:

· Пользоваться огнем запрещено

· При необходимости надевать защитные перчатки

· Использовать в хорошо проветриваемом помещении

· При случайном попадании в глаза промыть глаза большим количеством воды и обратиться за консультацией к врачу. 

· При общем ухудшении самочувствия или при случайном проглатывании незамедлительно обратиться за консультацией к врачу.

· При попадании на кожу промыть пораженный участок водой с мылом. В случае появления зуда или раздражения обратиться за консультацией к врачу.

· По окончании работы тщательно вымыть руки.

· Хранить в сухом прохладном месте.
· Беречь от детей.
